

LC PAPER 1881

# Fecha/Date : 15/03/2014

# Ficha Técnica de Producto / Product Specifications

Calidad : **SERVIS**

Quality:

Descripción: **LC Servis Oneply® 33 GSM 100% cellulose**

Description :

Gramaje GSM: **33 Min 32 Max 34**

Weight in GSM:

Espesor mm/ 5 capas: **1,75 mm Min 1,75 Max 2,00**

Thickness mm /5 ply:

Resistencia Longitudinal N/m: **380 Min 350**

MD strength N/m:

Extension % : **18 Min 17 Max 22**

Stretch % :

Resistencia transversal N/m: **150 Min 120**

CD Strength N/m :

Resistencia en hümedo N/m : **80**

Wet Strength N/m :

Punto de blanco : **85**

Brightness :